ICS 97.220.10

Y 55

DB37

山东省地方标准

DB 37/ T 2907—2017

运动场地合成材料面层

维护保养指南

Synthetic surface layer of sports ground—

Maintenance guide

2017 - 02 - 21发布

2017 - 03 - 21实施

山东省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省体育局和山东省教育厅提出

本标准由山东省体育局和山东省教育厅归口。

本标准由山东省产品质量检验研究院组织起草。

本标准起草单位：青岛永昌塑业有限公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司、青岛科兴教育有限公司、青岛海晶塑胶铺装有限公司、青岛金路通塑胶铺装有限公司、青岛和谐塑胶有限公司、山东泰山体育工程有限公司（排名不分先后）。

本标准主要起草人：周洋（主编）、孙清峰、卞志勇、王茂旗、赵秀珍、徐冰、姜传兴、张维、李元月、赵阳、陈大庆、秘铭、胡中军、梁金海。

运动场地合成材料面层                                     维护保养指南

范围

本标准提供了运动场地合成材料面层的维护保养、维修和使用期建议。

本标准适用于学校、竞赛、大众健身等运动场地合成材料面层的维护保养，其他类似工程可参照使用。

本标准适用于以聚氨酯、聚脲、聚丙烯酸酯、弹性颗粒为主料的运动场地合成材料面层。

除另有规定外，运动场地合成材料面层可参照本标准进行维护保养。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2904  运动场地合成材料面层 原材料使用规范

维护保养

日常维护保养

建议对合成材料面层每月喷淋清洗一次，并及时清理表面余水。

建议使用方场地管理人员定期检查运动场地的合成材料面层，脱粘的地方要立即固定。

使用方场地管理人员应及时检查场地排水设施，如有堵塞要立即疏通，确保场地排水畅通，避免场地内积水。

合成材料面层场地的边缘应加以保护，不得随意掀动。

场地内的污物应使用软布、软毛刷等处理，严禁使用钢丝球等硬质工具。如面层沾有油污宜采用中性清洁剂擦拭，严禁使用强酸或强碱清洗。

下雪后应及时使用扫帚或专门工具清除场地积雪，如果遇到结冰现象要避免使用坚硬工具清理，以防破坏面层，可使其自然融化。

使用方应与施工方签有售后服务协议，一旦发现场地出现道牙损坏、面层起泡、边缘脱胶等破损问题建议及时通知施工单位进行维护。

季节性维护保养

季节性的保养应每年两次，宜在春季和秋季进行。建议用高压水枪彻底冲洗场地，水枪出水压力不应超过8 MPa，建议5～6 MPa。

必要时应由专业施工方对不清晰的标线进行更新。

使用建议

建议使用方在铺设竣工14天后进行正常使用。

合成材料面层应保持清洁，避免接触化学品。

合成材料面层场地内应避免行驶及停放车辆、托运及堆压重物、剧烈的机械冲击与摩擦，以免造成面层损坏。

为防止划伤面层，除跑道区域外，应禁止使用钉子鞋踩踏；跑道区域应使用专用运动钉鞋，跑鞋钉长不可超过9 mm，跳鞋钉长不可超过12 mm。

应禁止将烟蒂及其他火种携带入场地，并隔离热源。

应禁止在合成材料面层场地上开展不适合的运动项目。

进入场地的使用人员要严格遵守场地管理制度，服从场地管理人员安排。

场地管理人员有责任对上述内容进行监督落实。

维修

维修材料

禁止使用不符合DB37/ T 2904要求的材料。

清理

清除所有开裂、缺损、虚浮的合成材料面层及底胶，并应清除彻底。损伤面积大于0.5 m2的地方，铲除区域的长宽均应扩大200 mm以上。如裂缝处有高度差，铲除区域的长宽均应扩大500 mm以上。

地基出现缝隙的地方，裂缝宽度小于等于3 mm，可直接灌胶填充，裂缝宽度在3～20 mm，应切割V型槽后灌胶填充。裂缝宽度大于20 mm，应将基础恢复到原基础结构并达到基础养护期后进行合成材料面层的修补。

修补

铲除面层的地方，应按照原施工工艺进行填补。

划线

重新划线后应符合设计、验收文件。

使用期建议

建议施工方与使用方在合同中注明运动场地合成材料面层的合理使用期。

_________________________________